ICS 87.040 G  51
中华人民共和国建筑工业行业标准
JG/T   349—2011
[image: image1.png]R, = 5L X100




硅改性丙烯酸渗透性防水涂料
Silicone modified acrylate permeable waterproofing coatings
[image: image8.png]


[image: image9.jpg]


2 0 1 1 - 1 2 - 0 7 发 布


[image: image10.jpg]



中华人民共和国住房和城乡建设部   发 布
JG/T   349—2011
前     言
本标准按照GB/T     1.1—2009 给出的规则起草。
本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：深圳市嘉达产业控股有限公司、北京市建筑材料质量监督检验站、深圳市嘉达高 科产业发展有限公司、深圳市嘉达节能环保科技有限公司、陕西理工学院。
本标准主要起草人：熊永强、关有俊、谭亮、杨永起、彭轩、张营堂。
硅改性丙烯酸渗透性防水涂料
1  范围
本标准规定了硅改性丙烯酸渗透性防水涂料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、 运输和贮存。
本标准适用于以硅改性丙烯酸聚合物乳液和水泥为主要原料，加入活性化学物质和其他添加剂制 得的双组分渗透性成膜型防水涂料。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB  175    通用硅酸盐水泥
GB/T    528—2009    硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定
GB/T    1766    色漆和清漆  涂层老化的评级方法
GB/T   2419    水泥胶砂流动度测定方法
GB/T   3186    色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样
GB/T   9750    涂料产品包装标志
GB/T    12573—2008    水泥取样方法
GB/T    16777—2008    建筑防水涂料试验方法
GB/T    17671    水泥胶砂强度检验方法(ISO  法 )
GB/T    18244—2000    建筑防水材料老化试验方法
GB/T    23445—2009    聚合物水泥防水涂料
JG/T   25    建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
渗透成膜性防水涂料  permeable waterproofing coatings
涂刷于混凝土或水泥砂浆等表面，能够渗透到基层内部并在表面形成涂膜，具有防水功能的涂料。
4  要求
产品技术要求应符合表1的规定。
JG/T   349—2011
表 1 技术要求
	序号
	项   目
	指  标

	1
	外观
	液体组分应为无杂质、无凝胶的均匀乳液， 固体组分应为无杂质、无结块的粉末

	2
	固体含量/%
	≥70.0

	3
	渗透深度/mm
	≥1.0

	4
	透水压力比/%
	≥300

	5
	耐冻融循环性
	无异常

	6
	耐热性
	无异常

	7
	耐碱性
	无异常

	8
	耐酸性
	无异常

	9
	拉伸
强度
	无处理/MPa
	≥1.2

	
	
	人工气候老化处理后的拉伸强度保持率/%
	≥80

	10
	断裂  伸长率
	无处理/%
	≥200

	
	
	人工气候老化处理后的断裂伸长率/%
	≥150


5  试验方法
5.1  试验环境
温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%。
5.2  试件的制备
5.2.1  基准试件的制备
使用符合GB175  规定的强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥，按GB/T    17671的规定制备和养 护水泥砂浆块，制得基准试件。基准试件的尺寸、养护期和数量应符合表2的规定。
表 2  基准试件要求
	检验项目
	尺寸/mm×mm×mm
	养护期/d
	数量/块

	渗透深度
	100×100×100
	28
	6

	耐冻融循环性、耐热性、耐碱性、耐酸性
	160×40×40
	7
	3


5.2.2  受检试件的制备
5.2.2.1       制备渗透深度和透水压力比的受检试件之前，应将基准试件在(105±2)℃烘干24 h, 然后在 试验环境下放置24h。
5.2.2.2  制备耐冻融循环性、耐热性、耐碱性和耐酸性的受检试件之前，应将基准试件在试验环境下放 置至其表面干燥。
5.2.2.3  用刮板将产品刮压在基准试件表面，刮料时要稍用力压密实，同时注意搭接，第二层刮涂时第
JG/T     349—2011
一层要保持湿润，涂层干膜厚度为(1±0.1)mm, 制得受检试件。
5.2.2.4  渗透深度项目只需刮涂试件的1个面，透水压力比、耐冻融循环、耐热性、耐碱性和耐酸性项 目需刮涂试件的6个面。
5.2.3  拉伸强度和断裂伸长率试件的制备
按GB/T   23445—2009中7.4.2规定制备试件。拉伸强度和断裂伸长率试验所需的试件数量和形 状应符合表3的规定。
表 3  拉伸强度和断裂伸长率试验试件
	试验项目
	试件形状/mm×mm
	试件数量/个

	拉伸强度和
断裂伸长率
	无处理
	GB/T 528—2009中规定的1型哑铃型试件
	6

	
	人工气候老化处理
	120×25
	6

	注：每组试件试验5个，1个备用。


5.3  外观
用玻璃棒将液体组分和固体组分分别搅拌后目测。
5.4  固体含量
将样品按说明书指定的比例(不包括稀释剂)混合均匀后，按 GB/T   16777—2008中第5章的规定 测定。干燥温度为(105±2)℃。
5.5  渗透深度
将受检试件在试验环境下放置24h,用切割工具从受检面纵向切开，用精度为0.1mm  的刻度放大 镜测量断面垂直于受检面的中心线上涂料的渗透深度。
结果以6块受检试件的算术平均值表示，精确到0.1mm。
5.6  透水压力比
5.6.1  试验步骤
5.6.1.1  按 GB/T  2419确定基准砂浆的用水量，以基准砂浆在(0.3～0.4)MPa 压力下透水为准，确 定水灰比。
5.6.1.2  用上口直径70mm、 下口直径80mm、 高30mm  的截头圆锥带底金属试模成型基准试件，共 12块。成型后用塑料布将试件盖好，静置24 h 后脱模，将试件表面清洗干净，按GB/T    17671的规定养 护 7d。
5.6.1.3  取6块基准试件，在迎水面按5.2.2.3的方法制成受检试件。
5.6.1.4  将基准试件和受检试件在试验环境下放置7d,用密封材料密封装入渗透仪中进行透水试验。
5.6.1.5        水压从0.2 MPa 开始，恒压2h, 增至0.3MPa,  以后每隔1h 增加水压0. 1MPa 。 当 一组6个 试件中有3个试件端面呈现渗水现象时，即可停止试验，记下当时的水压值。若加压至1.5 MPa, 恒压 1h 还未透水，应停止升压。试件透水压力为每组6个试件中4个未出现渗水时的最大水压力。
5.6.2   结果计算
透水压力比应按式(1)计算，精确至1%:
JG/T    349—2011
[image: image11.jpg]



式中：

Rp—— 透水压力比，单位为百分比(%);
PT——受检试件的透水压力，单位为兆帕(MPa);
PB—— 基准试件的透水压力，单位为兆帕(MPa)。


…………………………


(1)
5.7  耐冻融循环性
将受检试件在试验环境下放置7 d, 按JG/T    25 的规定进行冻融循环试验，(23±2)℃水中浸泡 18h 、(-20±2)℃      冷冻3 h 、(50±2)℃ 热 烘 3h 为1次循环，做15次循环后目测观察。
5.8  耐热性
将受检试件在试验环境下放置7d, 置于80℃烘箱中，恒温72h 后取出，目测观察。
5.9  耐碱性
将受检试件在试验环境下放置7d, 浸泡于饱和 Ca(OH)₂    溶液中，168h 后取出，目测观察。
5.10  耐酸性
将受检试件在试验环境下放置7 d, 浸泡于1%(质量百分比)的盐酸溶液中，168h 后取出，目测 观察。
5.11  拉伸强度和断裂伸长率
5.11.1  无处理拉伸强度和断裂伸长率
按 GB/T    16777—2008中9.2.1的规定进行试验，拉伸速度为200mm/min。
5.11.2  人工气候老化后拉伸强度和断裂伸长率
将符合表3规定的试件放入符合GB/T    18244—2000中第6章要求的氙弧灯老化试验箱中，试验 累计辐照能量为1500 MJ/m² (约720h)后取出。再在试验环境下放置4 h,裁切成符合 GB/T  528— 2009中规定的1 型哑铃型试件，按 GB/T    1677.7—2008中9 . 2 . 1的规定进行试验，拉伸速度为 200    mm/min。

5.11.3  结果计算
5.11.3.1  拉伸强度应按式(2)计算：
[image: image2.png]PSS



                 
(2)
其中，试件断面面积的计算见式(3):
A=B×D                                      
(3)
式中：
P—      拉伸强度，单位为兆帕(MPa);
F--      试件最大载荷，单位为牛顿(N);
A—— 试件断面面积，单位为平方毫米(mm²);

B——试件工作部分宽度，单位为毫米(mm);
D——试件实测厚度，单位为毫米(mm)。
拉伸强度试验结果以5个试件的算术平均值表示，精确至0.1 MPa。
5.11.3.2  断裂伸长率应按式(4)计算：
[image: image3.png]_Li—25
25

X 100




式中：
L-------   试件断裂时的伸长率，单位为百分比(%);
L₁—     试件断裂时标线间的距离，单位为毫米(mm);
25--拉伸前标线间的距离，单位为毫米(mm)。
断裂延伸率试验结果以5个试件的算术平均值表示，精确至1%。
5.11.3.3  处理后拉伸强度保持率应按式(5)计算：
[image: image4.png]=B
E=%! X100




式中：
E  ——处理后拉伸强度保持率，单位为百分比(%); P₁——  处理后的拉伸强度，单位为兆帕(MPa);

P₀——处理前的拉伸强度，单位为兆帕(MPa)。


…………………………
…………………………


(4)
(5)
6  检验规则
6.1  检验分类
产品检验分出厂检验和型式检验。
6.1.1  出厂检验项目包括外观、固体含量、渗透深度。
6.1.2  型式检验项目包括本标准第4章中的全部技术要求，有下列情况之一时应进行型式检验：
a)     新产品试生产的定型鉴定时；
b)    产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时；
c)     停产半年以上恢复生产时；
d)     在正常生产情况下，型式检验为1年检验1次；
e)     国家质量技术监督机构提出型式检验时。
6.2  组批与抽样规则
6.2.1  组批
以同一类型的10t产品为一批，不足10t 也作为一批。
6.2.2  抽样规则
产品液体组分的抽样按GB/T    3186的规定进行，固体组分的抽样按GB/T     12573—2008中袋装水 泥的规定进行。
6.3  判定规则
6.3.1  单项判定
6.3.1.1  外观
液体组分应为无杂质、无凝胶的均匀乳液，固体组分应为无杂质、无结块的粉末。
JG/T  349—2011
6.3.1.2  固体含量
试验结果应符合表1相应规定。
6.3.1.3  渗透深度
试验结果应符合表1相应规定。
6.3.1.4  透水压力比
试验结果应符合表1相应规定。
6.3.1.5  耐冻融循环性
涂膜无开裂、粉化、起皮、脱落等现象，可判定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按 GB/T   1766 进行描述。
6.3.1.6  耐热性
涂膜无开裂、粉化、起皮、脱落等现象，可判定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按 GB/T   1766 进行描述。
6.3.1.7  耐碱性
涂膜无开裂、粉化、起皮、脱落等现象，可判定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按 GB/T   1766 进行描述。
6.3.1.8  耐酸性
涂膜无开裂、粉化、起皮、脱落等现象，可判定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按 GB/T   1766 进行描述。
6.3.1.9. 拉伸性能
试验结果应符合表1相应规定。
6.3.2  总判定
所有项目的检验结果均达到本标准第4章的要求时，判定该批产品为合格。如有两项或两项以上 检验结果未达到本标准要求，则判定为不合格。如有一项检验结果未达到本标准要求，应对同一批产品 进行双倍抽样复检不合格项，如复检项目检验结果达到本标准要求，则判定该批产品为合格，如复检项 目检验结果仍未达到本标准要求，则判定该批产品为不合格。
7  标志、包装、运输和贮存
7.1  标志
按GB/T   9750的规定进行。
7.2  包装
7.2.1  产品的液体组分应用密闭的容器包装。固体组分包装应密封防潮。
7.2.2  产品包装中应附有产品合格证和使用说明书。
JG/T   349—2011
7.3  运输
本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。

7.4  贮存
产品应在干燥、通风、阴凉的场所贮存，液体组分贮存温度不应低于5℃。
产品自生产之日起，在正常运输、贮存条件下贮存期应不少于6个月。
[image: image5.jpg]



JG/T     349-2011
打印日期：2012年5月22日 F009A


中华人民共和国建筑工业
行  业  标  准
硅改性丙烯酸渗透性防水涂料
JG/T 349—2011
[image: image6.jpg]



中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室：(010)64275323  发行中心：(010)51780235
读者服务部：(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
[image: image7.jpg]



开本880×12301/16  印张0.75 字数14 千字
2012年5月第一版 2012年5月第一次印刷
书号：155066 ·2-23329 定价16.00元
如有印装差错  由本社发行中心调换
版权专有  侵权必究
举报电话：(010)68510107
2012-05-01实施








